## Slide 1
SECTION 01
선박 연료,
무엇이 달라졌는가
VLSFO · MGO 품질 동향과 선상 대응 — 2024~2025 실측 데이터 기반
83%
VLSFO + MGO 공급 비중
483 ppm
Cat fines 실측 최대값
71%
정유기 · 필터 관련 이슈
출처: Viswa Group, Global Fuel Characteristics 2024 / 2025 · CIMAC Guideline, Design and operation of fuel cleaning systems for diesel engines (2024-09 v2)
Classified as Internal - This content is proprietary information intended for employees and partners only.
01
Notes: Section 01의 목적은 '연료가 나빠졌다'는 인상이 아니라, 왜 서류상 합격한 연료가 실제로 문제를 일으키는지를 데이터로 보여주는 것입니다. 세 숫자(83% / 483ppm / 71%)를 먼저 던지고 시작합니다.

## Slide 2
01 시장 구조
지금 배에 들어오는 연료
Classified as Internal - This content is proprietary information intended for employees and partners only.
02
Chart: 
| VLSFO | LSMGO
2024 | 55 | 29
2025 | 50 | 33
VLSFO
55% → 50%
여전히 최다 공급 연료. 다만 비중은 줄고 있음
LSMGO
29% → 33%
가장 빠르게 늘어난 연료. 증가분을 그대로 흡수
83%
두 연료가 전체 공급의 대부분을 차지합니다.
VLSFO와 MGO의 특성을 아는 것이 곧 연료 관리입니다.
출처: Viswa Group, Global Fuel Characteristics 2024 · 2025 (공급 비중 기준)
Notes: 2025년 들어 VLSFO는 줄고 MGO가 늘었습니다. 두 연료를 합치면 83%입니다. 뒤에서 다루겠지만 MGO가 늘었다고 안심할 일은 아닙니다 — 슬라이드 8에서 확인합니다.

## Slide 3
02 착시
합격증은 안전을 보증하지 않는다
Classified as Internal - This content is proprietary information intended for employees and partners only.
03
ON PAPER
4.8%
2025년 VLSFO 규격 부적합률
2024년 4.3% → 2025년 4.8%
숫자만 보면 20척 중 1척.
「대체로 문제없다」는 인상을 줍니다.
그런데 실제 손상은 계속 발생합니다
WHAT GC-MS ACTUALLY FOUND
ISO 8217 항목은 전부 정상, 정밀 분석에서만 잡힌 오염
ARA
2024.12~2025.1
산가 전량 1.5 초과 (항구 평균 0.6) · Ca 50~130 ppm (평균 13 ppm)
7척 — 연료펌프 · 정유기
Istanbul
2025.4
스티렌 · DCPD 10,000 ppm 초과 · 유리지방산 1,000 ppm 초과
5척 — 주기 · 발전기 연료펌프
New Orleans
2025.4
총 산성분 4,300 ppm · 인(P) 75~90 ppm
플런저 침식부식 · 강재 부식
New Orleans
2025.10
칼륨(K) 100~250 ppm · 알코올 4 wt% 초과
4척 — 터보차저 파울링
“ ISO 8217은 「인도 시점」의 품질을 정의할 뿐, 「엔진 입구」에서 요구되는 품질을 정의하지 않습니다. ”
출처: Viswa Group 2025 (항구별 사례) · CIMAC Guideline 2024 §2
Notes: 핵심 슬라이드입니다. 부적합률 4.8%는 'ISO 8217 항목' 기준입니다. 네 항구 사례 모두 ISO 항목은 정상이었고, GC-MS 정밀 분석에서만 오염이 잡혔습니다. 즉 시험성적서가 깨끗하다는 것이 연료가 깨끗하다는 뜻은 아닙니다.

## Slide 4
03 원인 ①
연료는 더 무거워지고 있다
Classified as Internal - This content is proprietary information intended for employees and partners only.
04
VISCOSITY
점도 @50°C
2024
155
2025
172 cSt
분리 온도를 더 높여야 함
DENSITY
밀도 @15°C
2024
947
2025
951 kg/m³
물 · 고형분 분리가 더 어려움
MCR
잔류탄소분
2024
6.25
2025
6.61 %
연소 후 퇴적물 증가
AL + SI
촉매 미분 평균
2024
18
2025
21 ppm
마모성 입자 부하 상승
“ 점도가 오르면 분리 온도를 더 올려야 합니다. 그런데 VLSFO는 과열되면 오히려 불안정해집니다. ”
출처: Viswa Group 2024 · 2025, VLSFO 전 세계 평균 (Table 1) · CIMAC Guideline 2024 §7.2
Notes: 네 항목 모두 한 해 사이에 나빠졌습니다. 중요한 건 상충 관계입니다 — 점도가 높아져 분리 온도를 올려야 하는데, CIMAC은 VLSFO가 열에 민감해서 장시간 고온 노출 시 불안정해진다고 경고합니다. 분리기 운전이 그만큼 좁은 창에서 이뤄져야 합니다.

## Slide 5
04 원인 ②
60 ppm 합격, 15 ppm 필요
Classified as Internal - This content is proprietary information intended for employees and partners only.
05
AS DELIVERED
인도 시점 규격
60 ppm
ISO 8217:2024 상한
(저점도 등급은 40~50 ppm)
▶
AS SUPPLIED
실제 공급 최대값
483 ppm
유럽 · ARA 실측 최대
규격 상한의 8배
▶
AT ENGINE INLET
엔진 입구 요구치
7~15 ppm
다수 OEM 권장 상한
CIMAC Guideline §6.3
촉매 미분(Al+Si)은 모스 경도 8의 세라믹 입자입니다. 2행정 라이너 · 피스톤링 · 링그루브 마모와 스커핑, 4행정 분사노즐 마모 → 불완전 연소 → 터보차저 퇴적으로 이어집니다.
“ 기준점은 벙커 매니폴드가 아니라 엔진 입구에 있습니다. 규격 합격은 출발점일 뿐입니다. ”
출처: CIMAC Guideline 2024 §6.3 · §14 (엔진 입구 목표: 점도 2~20 cSt, Al+Si 15 ppm 미만, 수분 0.3% V/V 미만) · Viswa Group 2025
Notes: 이 슬라이드가 Section 01 전체의 논리 축입니다. 세 숫자가 각각 다른 지점을 가리킵니다 — 규격은 인도 시점, 실측은 공급 현실, 그리고 OEM이 실제로 요구하는 건 엔진 입구 7~15ppm입니다. 그 간극을 메우는 것이 본선의 연료 처리 시스템입니다.

## Slide 6
05 원인 ③
벙커링 당일 합격, 두 달 뒤 불합격
Classified as Internal - This content is proprietary information intended for employees and partners only.
06
샘플 | 벙커링 당일 | 문제 발생 시 | 경과 기간 | 판정
VLSFO 01 | 0.08% | 0.29% | 5 개월 | 합격 → 불합격
VLSFO 02 | 0.05% | 0.40% | 2 개월 | 합격 → 불합격
VLSFO 03 | 0.03% | 0.10% | 1 개월 | 합격 → 불합격
VLSFO 05 | 0.04% | 0.30% | 2 개월 | 합격 → 불합격
샘플
벙커링 당일
문제 발생 시
경과 기간
판정
ISO 8217 TOTAL SEDIMENT LIMIT 0.10%
전 샘플이 벙커링 당일 규격을 통과했습니다.
왜 중요한가
시험성적서는 「그날」의 상태입니다.
VLSFO는 저장 중에도 계속 변합니다.
슬러징의 4대 원인
① 초기 침전물 과다
② 시간 경과에 따른 열화
③ 블렌드 간 불호환
④ 오염물 혼입
VLSFO는 HSFO보다 열화에 취약하고 저장 수명이 짧습니다.
“ TSP · TSA 시험 결과는 VLSFO의 장기 안정성을 보증하지 않습니다. ”
출처: Viswa Group 2025, Table 3 (실제 문제 사례 샘플) · CIMAC Congress 2023, Paper No. 131
Notes: Section 01에서 가장 강한 카드입니다. 네 샘플 모두 벙커링 당일에는 ISO 한계 0.10% 아래였습니다. 그런데 1~5개월 뒤 최대 0.40%까지 올라갔습니다. 즉 '받을 때 합격'이 '쓸 때 안전'을 뜻하지 않습니다. 이것이 저장·관리가 시험성적서만큼 중요한 이유입니다.

## Slide 7
06 현상
문제는 결국 정유기에서 터진다
Classified as Internal - This content is proprietary information intended for employees and partners only.
07
Chart: 
| 정유기 막힘 | 정유기 + 필터 | 필터 막힘 | 펌프 고착 | 기타
VLSFO 운항 이슈 | 40 | 21 | 9 | 1 | 29
71%
정유기·필터
WHAT IT MEANS ON BOARD
연료 문제는 엔진이 아니라 정화 장비에서 먼저 나타납니다
40%
정유기 막힘
슬러지 부하가 분리 능력을 초과. 심하면 보울 손상까지
21%
정유기 + 필터 동시
이미 불안정해진 연료가 계통 전체를 막는 단계
9%
필터 막힘
왁스 석출 또는 응집된 아스팔텐
1%
연료펌프 고착
가장 늦게, 가장 비싸게 드러나는 증상
“ 2025년 보고된 VLSFO 문제의 70%가 정유기 슬러징과 필터 막힘이었습니다. ”
출처: Viswa Group 2025, Figure 12 (VLSFO 운항 이슈 분포)
Notes: 정유기와 필터는 연료 상태를 가장 먼저 알려주는 지표입니다. 슬러지 배출량이 늘거나 필터 차압이 빨리 오르면 그 자체가 경고 신호입니다. 엔진에서 증상이 보일 때는 이미 늦습니다.

## Slide 8
07 사각지대
MGO는 안전지대가 아니다
Classified as Internal - This content is proprietary information intended for employees and partners only.
08
FILTER CHOKING
필터 막힘
67%
MGO 운항 이슈 중 최다.
오염물 혼입 또는 왁스 석출이 원인
FLASH POINT
인화점 미달
28%
MGO 부적합 항목 2위.
품질이 아니라 화재 안전 문제
BIO-MGO
바이오 혼합 MGO
19%
일반 MGO 부적합률 3.0%의 6배.
BDN 표기와 실제 FAME 함량 불일치
MGO 부적합 항목 구성 유동점 31% · 인화점 28% · 황분 12% · 외관 9% · 수분 7% · 점도 6% · 총침전물 3% · 회분 2% · 윤활성 2%
“ ECA 출입 시 연료 전환은 점도와 온도를 급격히 흔듭니다. 그만큼 계통이 예민해집니다. ”
출처: Viswa Group 2025, Figure 9 · Figure 16 (MGO 부적합 항목 및 운항 이슈 분포)
Notes: MGO는 '깨끗한 연료'라는 인식이 있지만 운항 이슈의 67%가 필터 막힘입니다. 특히 인화점 미달 28%는 MARPOL·SOLAS상 60°C 최저 기준과 직결되는 안전 항목입니다. 바이오 혼합 MGO는 부적합률이 일반 MGO의 6배입니다.

## Slide 9
08 경계
원심분리기가 하는 일, 하지 못하는 일
Classified as Internal - This content is proprietary information intended for employees and partners only.
09
WITHIN THE SCOPE OF FUEL CLEANING
기계적 정화로 처리되는 영역
촉매 미분 (Al+Si)
CIMAC: 효율적인 정화 시스템이 유일하게 효과적인 방법
수분 (담수 · 해수)
엔진 입구 0.3% V/V 미만 유지
침전물 · 응집 슬러지
충분히 큰 입자로 응집된 경우에 한함
단, CFR 규격 · 분리 온도 · 유량이 모두 맞을 때에 한합니다.
OUTSIDE THE SCOPE OF FUEL CLEANING
기계적 정화로 처리되지 않는 영역
화학 오염물
CNSL · 유리지방산 · 스티렌 · 알코올 — 용해되어 있어 분리 불가
시간 경과 안정성 열화
저장 중 진행. 받을 때의 시험 결과로는 예측되지 않음
블렌드 간 불호환
혼합 자체가 원인. CIMAC은 서로 다른 연료의 혼합을 권하지 않음
→ 관리 범위를 분리기 밖으로 넓혀야 합니다
“ 일상 분석으로 검출되지 않는 유해 물질은 어떤 연료 정화 시스템의 처리 범위 밖에 있습니다. ”
출처: CIMAC Guideline 2024 §6.3 · §6.4 · §7.2 — 인용문은 §6.4 원문
Notes: Section 01의 결론입니다. 분리기를 잘 돌리는 것은 필수지만, 분리기가 손댈 수 없는 영역이 분명히 존재한다는 것을 CIMAC이 직접 명시하고 있습니다. Section 02는 바로 이 영역을 다룹니다 — 분리기의 대체가 아니라, 분리기가 닿지 못하는 구간에 대한 보완입니다.

## Slide 10
09 프레임
Tank to Wake — 탱크에서 배기까지
Classified as Internal - This content is proprietary information intended for employees and partners only.
10
PRE-COMBUSTION
연소 전
저장 · 안정성 · 호환성
연료가 엔진에 도달하기 전 단계
슬러지로 빠져나가는 손실
정유기 · 필터 부하
Section 01 근거 05 · 06 · 07
▶
COMBUSTION
연소
연소 효율 · 무화 · 에너지 변환
연료가 실제로 일로 바뀌는 단계
점도 · 잔류탄소분의 영향
분사 상태와 착화 품질
Section 01 근거 04
▶
POST-COMBUSTION
연소 후
매연 제어 · 열회수 · 계통 청결
배기가 계통을 빠져나가는 단계
터보차저 · 열회수면 퇴적
청소 주기와 배압
Section 01 근거 03
“ Well-to-Wake는 규제 보고의 틀이고, Tank-to-Wake는 본선이 실제로 통제할 수 있는 구간입니다. ”
출처: Wilhelmsen Ships Service, “How holistic fuel management supports cleaner and more efficient vessel operations” (Tank to Wake)
Notes: 여기서 관점을 바꿉니다. 지금까지 본 문제들은 흩어진 개별 사건이 아니라 하나의 계통에서 일어나는 일입니다. Well-to-Wake는 추출·정제·수송까지 포함하는 규제 보고의 틀입니다. 반면 Tank-to-Wake는 연료가 우리 탱크에 들어온 순간부터 배기가 굴뚝을 빠져나갈 때까지 — 즉 본선이 실제로 손댈 수 있는 구간입니다. Section 01에서 본 데이터가 이 세 단계에 각각 어디에 해당하는지 카드 하단에 표시했습니다.

## Slide 11
10 결론
손실은 단계마다 쌓입니다
Classified as Internal - This content is proprietary information intended for employees and partners only.
11
1
저장 중 열화
연료가 탱크 안에서
계속 변합니다
▶
2
슬러지 발생
엔진에 도달하지 못한 연료
— 손실 확정
▶
3
연소 품질 저하
착화 불량 · 매연 증가
▶
4
열회수면 퇴적
이후 모든 연소 사이클의
효율이 함께 떨어집니다
그래서 한 곳만 손봐서는 안 됩니다
앞 단계의 손실이 뒤 단계의 손실로 그대로 넘어갑니다.
저장에서 잃은 연료는 연소에서 되찾을 수 없고, 연소에서 만든 매연은 열회수 효율을 계속 갉아먹습니다.
계통은 서로 연결되어 있고, 하나로 관리할 때 반응합니다.
WHAT INTEGRATED MANAGEMENT DELIVERS
슬러지 손실 감소 폐기 연료 ↓
SFOC 저하 같은 출력에 연료 ↓
비계획 정비 감소 정유기 · 필터 · 펌프
청소 주기 연장 계통 청결 유지
CII 반영 문서화된 개선
“ 목표는 벙커링한 모든 연료가 추진력으로 온전히 쓰일 기회를 갖게 하는 것입니다. ”
출처: Wilhelmsen Ships Service, Tank to Wake 및 Pre-combustion treatment 자료 · Section 01 실측 데이터
Notes: Section 01의 마지막 장입니다. 핵심은 손실이 단계마다 누적된다는 점입니다. 저장 중 열화로 슬러지가 되면 그 연료는 엔진에 도달조차 못 합니다. 연소가 나쁘면 매연이 열회수면에 쌓여 이후 모든 사이클의 효율을 떨어뜨립니다. 그래서 한 지점만 개선하는 것으로는 부족하고, Tank-to-Wake 전체를 하나로 관리해야 합니다. Section 02부터 각 단계를 순서대로 다룹니다.

## Slide 12
11 안정성 ①
안정성을 해치는 것은 시간과 온도입니다
Classified as Internal - This content is proprietary information intended for employees and partners only.
12
① TIME — 시간
시간
1 ~ 5 개월
벙커 시 On-spec → 항해 중 Off-spec
TSP가 저장 기간에 비례해 상승
Section 01 슬라이드 06의 7개 샘플
▶
② TEMPERATURE — 온도
온도
열적 스트레스
과열이 아스팔텐 응집을 가속
분리 온도를 올려야 하는 고점도 연료
VLSFO는 HSFO보다 열에 민감
▶
③ HOT SPIN TEST
예측
사전 진단
슬러지 생성 가능성을 미리 측정
원심관 바닥 축적량 약 0.2% 이상
Alfa Laval · CIMAC 2023 Busan
“ TSP는 그날의 상태를 재고, Hot Spin Test는 앞으로 생길 슬러지를 잽니다. ”
출처: Viswa Group 2025 Table 3 · Fig 13 · CIMAC Congress 2023 Busan, Paper No. 014 (Alfa Laval)
Notes: Section 01 슬라이드 06에서 본 현상의 원인을 두 가지로 좁힙니다 — 시간과 온도입니다. 그리고 중요한 전환점이 여기입니다. TSP·TSA는 시료를 뽑은 그날의 침전물을 재는 시험이라 앞일을 말해주지 않습니다. Hot Spin Test는 원심분리 조건을 재현해 앞으로 얼마나 슬러지가 생길지를 미리 봅니다. 즉 사후 확인에서 사전 예측으로 넘어가는 도구입니다.

## Slide 13
12 안정성 ②
FuelPower Conditioner — 8개 항구 실측
Classified as Internal - This content is proprietary information intended for employees and partners only.
13
HOT SPIN TEST — BEFORE vs AFTER ADDITIVE
항구 | 점도 | MCR | 분리온도 | Before | After | 개선율
Zeebrugge | 335.2 | 11.6 | 98 °C | 0.19 | 0.13 | 31.58%
Tuapse | 18.9 | 2.96 | 40 °C | 0.24 | 0.20 | 16.67%
Amsterdam | 206.6 | 10.91 | 98 °C | 0.15 | 0.08 | 46.67%
Flushing | 239.7 | 9.08 | 98 °C | 0.13 | 0.09 | 30.77%
Duqm | 230.7 | 7.15 | 98 °C | 0.33 | 0.20 | 39.39%
Amsterdam | 314.4 | 10.02 | 98 °C | 0.16 | 0.10 | 37.50%
Vlissingen | 242.8 | 10.5 | 98 °C | 0.13 | 0.07 | 46.15%
Callao | 335.1 | 8.84 | 98 °C | 0.17 | 0.11 | 35.29%
항구
점도
MCR
분리온도
Before
After
개선율
RMG380 · 점도 cSt @50°C · MCR % · Hot Spin 침전 % · Tuapse는 분리온도 40°C, 저점도 조건
평균 개선율
35.5 %
최고 개선율
46.67 %
LLOYD'S REGISTER FOBAS
Additive Performance
Certification Scheme 검증
“ 8개 항구 RMG380 실측에서 Hot Spin 침전이 평균 35.5% 줄었습니다. 제3자 검증을 거친 수치입니다. ”
출처: Wilhelmsen Ships Service 사내 실측 데이터 (Hot Spin, 분리온도 40 · 98°C) · Lloyd's Register FOBAS 인증
Notes: 여덟 개 항구에서 실제로 받은 RMG380으로 시험한 결과입니다. 여기서 정직하게 짚을 부분이 하나 있습니다 — Tuapse만 개선율이 16.67%로 낮은데, 이 시료는 분리온도가 40°C이고 점도 18.9, MCR 2.96으로 나머지와 성격이 다릅니다. 즉 이 첨가제는 아스팔텐이 많은 무거운 연료에서 효과가 크다는 뜻이고, 그것이 원래 겨냥하는 대상입니다.

## Slide 14
13 안정성 ③
아스팔텐을 흩어놓습니다
Classified as Internal - This content is proprietary information intended for employees and partners only.
14
UNTREATED — 응집
입자가 뭉쳐 침전 → 정유기 · 필터 막힘
TREATED — 미세 분산
입자가 고르게 흩어져 연료가 균질하게 유지됨
아스팔텐 분산
응집 · 침전 방지
안정성 · 호환성 확보
블렌드 간 불호환 완화
정유기 · 필터 효율
막힘 방지 — Section 01 슬라이드 07
투입 비율
1 : 10,000 (연료 10톤당 1 L)
“ 분리기가 걸러내지 못하는 것은 애초에 뭉치지 않게 만드는 것이 답입니다. ”
출처: Unitor™ FuelPower™ Conditioner 제품 자료 · Lloyd's Register FOBAS 검증
Notes: 메커니즘은 단순합니다. 아스팔텐이 뭉쳐서 큰 덩어리가 되면 침전하고 정유기와 필터를 막습니다. FPC는 입자를 미세하게 흩어놓아 애초에 뭉치지 않게 합니다. Section 01 슬라이드 09에서 분리기가 못 하는 일로 꼽은 '시간 경과 열화'와 '블렌드 간 불호환'이 바로 여기서 처리됩니다. 분리기를 대체하는 것이 아니라 분리기가 일할 수 있는 상태로 연료를 유지시켜 주는 것입니다.

## Slide 15
14 윤활성 ①
탈황 공정 중 천연 윤활 역할을 하던 성분 동시 제거
Classified as Internal - This content is proprietary information intended for employees and partners only.
15
WHY IT HAPPENS
1
ECA · SECA 확대
저유황 디젤 사용 의무
▼
2
탈황 정제
황을 걷어내는 공정
▼
3
극성 성분 동반 제거
천연 윤활 성분이 같이 빠짐
▼
4
윤활성 저하
금속끼리 직접 닿기 시작
IMPACT ON MACHINERY — PLUNGER & INJECTOR
윤활성을 잃은 MGO를 그대로 쓰면 금속과 금속이 직접 마찰합니다
1
연료 분사 펌프 플런저 고착 Seizure
플런저와 배럴 사이 공차는 불과 수 µm 단위입니다. 별도 윤활유 없이 MGO 자체가 윤활제 역할을 하는데, 유막이 깨지면 금속 응착과 스커핑(Scuffing)이 일어나 펌프가 굳습니다.
2
인젝터 노즐 마모 및 누설 Leakage
고압으로 작동하는 니들 밸브가 마모되어 기밀을 잃습니다. 분사 패턴(Atomization)이 무너져 불완전 연소와 스모크로 이어집니다.
3
HFRR 마모흔 직경 초과 ISO 12156-1
연료가 보호막을 만들지 못한다는 지표입니다. 535 µm — ISO 8217 520, EN 590 460 을 모두 초과합니다.
마모흔은 시험구(⌀6 mm 볼)에 생긴 자국의 지름이며 펌프 내부 치수가 아닙니다. 한계선은 실제 분사장비 고장 이력에서 정해졌습니다.
“ 윤활성은 분리기로 개선할 수 없습니다. 입자가 아니라 연료의 화학적 성질이기 때문입니다. ”
출처: Unitor™ DieselPower™ Lubricity 제품 매뉴얼 (ISO 12156-1 HFRR 시험) · ISO 8217 / EN 590 규격 한계
Notes: 왼쪽은 왜 이런 일이 생기는지, 오른쪽은 그래서 본선에서 무엇이 망가지는지입니다. 플런저-배럴 공차가 수 마이크론이라는 점을 강조하십시오 — 유막이 그보다 얇아지는 순간 금속끼리 닿습니다. [예상 질문] "공차가 수 µm인데 535 µm니 355 µm니 하는 게 무슨 의미가 있나?" — 아주 좋은 질문이고 반드시 나옵니다. 답은 세 가지입니다. 1) 535 µm는 깊이도 틈새도 아닙니다. ISO 12156-1은 지름 6 mm 강구를 연료 속에서 강판에 60°C·200 g·50 Hz로 75분 문지른 뒤, 볼에 생긴 자국의 지름을 재는 시험입니다. 6,000 µm 볼에 생긴 535 µm 자국이니 볼 지름의 9% 수준입니다. 펌프 안에 535 µm짜리 치수는 없습니다. 참고로 구면 기하로 깊이를 환산하면 535 µm는 약 12 µm, 355 µm는 약 5 µm입니다 — 공차와 같은 자릿수입니다. 2) 더 중요한 것은 이 값이 치수가 아니라 지표라는 점입니다. 펌프 안에서 실제로 문제되는 것은 유막 두께 대 표면 거칠기이고, 둘 다 서브미크론입니다. HFRR은 그 유막을 연료가 만들어낼 수 있는지를 잽니다. '당신 펌프가 535 µm 닳는다'가 아니라 '이 연료는 보호막을 못 만든다'는 뜻입니다. 3) 520·460이라는 한계선은 공차에서 유도한 값이 아니라 실제 고장 이력에서 나온 값입니다. 연료분사장비 제조사들이 그 위에서 고장이 급증한다는 이유로 460 µm를 권고했고, ISO 8217은 선박용 증류유 기준으로 520 µm를 채택했습니다. 따라서 535 → 355의 의미는 '마모가 180 µm 줄었다'가 아니라 '고장이 몰려 있던 구간 밖으로 나왔다'입니다. 덧붙여, 이 ULSD는 다른 ISO 항목은 전부 만족한 정상 연료입니다. 슬라이드 03의 착시와 같은 구조이고, 원심분리기로는 535 µm를 단 1 µm도 낮출 수 없습니다.

## Slide 16
15 윤활성 ②
DieselPower Lubricity — 실측 결과
Classified as Internal - This content is proprietary information intended for employees and partners only.
16
ISO 8217 520 µm
EN 590 460 µm
535
ULSD 단독
부적합
396
+ 100 ppm
합격
355
+ 150 ppm
합격
HFRR WEAR SCAR (ISO 12156-1, WS1.4 µm)
HOW TO APPLY
투입 비율
0.1 – 0.2 L/ton
시험 근거 투입량
0.125 L/ton → 460 µm 미만
투입 지점
Storage → Settling / Service
Transfer Pump 이용
보관 온도
20 – 40 °C
병용 가능
유동점 · 세탄가 · 소포제
주의 천연고무 · NBR · PVC · 폴리우레탄 부적합
“ 100 ppm만으로도 두 규격을 모두 통과합니다. 중요한 것은 감소폭이 아니라 합격선을 넘었다는 사실입니다. ”
출처: Unitor™ DieselPower™ Lubricity 제품 매뉴얼 (Product No. 650-779094) — 사내 Lab Test 결과
Notes: 막대 세 개가 전부입니다. 무처리 ULSD는 535 µm로 ISO 8217 520을 넘겨 부적합입니다. 100 ppm에서 396, 150 ppm에서 355로 떨어지고 두 규격 모두 통과합니다. 여기서 말을 정확히 하십시오. 이 시험은 연속적으로 좋아지는 양을 보여주는 것이 아니라 합격선을 넘느냐 마느냐를 보여줍니다. 355와 396의 41 µm 차이가 펌프 수명 차이로 직결된다고 말하면 과장입니다. 핵심은 두 값 모두 고장이 몰려 있던 구간 밖에 있다는 것입니다. 150 ppm 기준 감소율은 33.6%이고, 이 수치는 Lloyd's Register Product Verification Scheme 인증으로 공표된 34%와 일치합니다 — 사내 시험과 제3자 인증이 서로를 뒷받침합니다. 재질 주의는 실무에서 중요합니다. 투입 계통의 씰과 개스킷 재질을 먼저 확인해야 합니다.

## Slide 17
16 윤활성 ③
우리 배도 해당되는지, 직접 확인하는 법
Classified as Internal - This content is proprietary information intended for employees and partners only.
17
먼저 이것부터 — 지난 2년간 연료펌프 플런저·인젝터 스페어 교체 주기가 짧아졌습니까? 그렇다면 윤활성은 의심할 이유가 있는 후보입니다.
STEP 01
성적서를 여십시오
최근 MGO 분석 성적서에
Lubricity (HFRR) 항목이
있습니까?
없다면 시험 자체를 안 한 것입니다.
ISO 8217은 황 0.050% 이하
증류유에 이 시험을 요구합니다.
STEP 02
OEM 한계를 확인하십시오
본선 엔진 매뉴얼의
윤활성 허용치는 얼마입니까?
ISO 8217 (선박 증류유) 520 µm
EN 590 (자동차 경유) 460 µm
OEM이 더 엄격할 수 있습니다.
STEP 03
두 숫자를 비교하십시오
STEP 04
비용을 비교하십시오
460 µm 미만
여유 있음
460 ~ 520 µm
ISO 통과, 여유 없음
520 µm 초과
부적합
가운데 구간이 판단이 필요한 영역입니다.
플런저 · 배럴 1조 단가
＿＿＿＿＿ 원
× 실린더 수
＿＿＿ 기
첨가제 (50 t 벙커 기준)
5 ~ 10 L
어느 쪽이 큽니까?
“ 윤활성은 계기판에 뜨지 않습니다. 성적서를 열어보는 것 말고는 알 방법이 없습니다. ”
ISO 8217 · EN 590 규격 한계 · 투입량은 Unitor™ DieselPower™ Lubricity 제품 매뉴얼 기준 (0.1~0.2 L/ton)
Notes: 이 장이 실무자를 움직이는 장입니다. 제품을 팔러 온 것이 아니라, 각자 배의 자료를 열어보게 만드는 것이 목적입니다. 먼저 상단 질문으로 시작하십시오. 스페어 교체 주기가 짧아졌다는 감각은 기관장이라면 대부분 갖고 있습니다. 다만 정직하게 짚어야 할 것이 있습니다 — 연료 전환 시 펌프가 뻑뻑해지는 현상은 대개 열충격과 점도 급변 때문이지 윤활성 때문이 아닙니다. 이 둘을 섞어 말하면 아는 사람에게 바로 걸립니다. 윤활성의 신호는 급성 증상이 아니라 마모가 누적되어 교체 주기가 서서히 짧아지는 것입니다. 핵심 메시지는 하나입니다. 촉매 미분, 수분, 슬러지는 배에서 눈으로 확인됩니다 — 필터 차압, 퓨리파이어 슬러지량, 육안 검사로 잡힙니다. 그런데 윤활성만은 본선에 아무 지표가 없습니다. 성적서가 돌아올 때는 이미 그 연료를 태운 뒤입니다. 그래서 사후 대응이 불가능하고 예방만 가능합니다. STEP 02에서 EN 590의 460은 자동차용 분사장비 기준에서 나온 값이라는 점을 밝히십시오. 선박 주기관에 그대로 들이대면 과장입니다. 그래서 우리 숫자를 믿으라고 하지 말고, 본선 엔진 매뉴얼의 허용치를 직접 확인하시라고 하십시오. 본인이 찾은 숫자가 우리가 제시한 숫자보다 훨씬 강하게 작용합니다. STEP 04는 일부러 비워 두었습니다. 스페어 단가는 선사마다 다르므로 각자 채우게 하십시오. 스스로 계산한 금액이 설득의 마지막 조각입니다.