## Slide 1
SECTION 01
선박 연료,
무엇이 달라졌는가
VLSFO · MGO 품질 동향과 선상 대응 — 2024~2025 실측 데이터 기반
83%
VLSFO + MGO 공급 비중
483 ppm
Cat fines 실측 최대값
71%
정유기 · 필터 관련 이슈
출처: Viswa Group, Global Fuel Characteristics 2024 / 2025 · CIMAC Guideline, Design and operation of fuel cleaning systems for diesel engines (2024-09 v2)
Classified as Internal - This content is proprietary information intended for employees and partners only.
01
Notes: Section 01의 목적은 '연료가 나빠졌다'는 인상이 아니라, 왜 서류상 합격한 연료가 실제로 문제를 일으키는지를 데이터로 보여주는 것입니다. 세 숫자(83% / 483ppm / 71%)를 먼저 던지고 시작합니다.

## Slide 2
01 시장 구조
지금 배에 들어오는 연료
Classified as Internal - This content is proprietary information intended for employees and partners only.
02
Chart: 
| VLSFO | LSMGO
2024 | 55 | 29
2025 | 50 | 33
VLSFO
55% → 50%
여전히 최다 공급 연료. 다만 비중은 줄고 있음
LSMGO
29% → 33%
가장 빠르게 늘어난 연료. 증가분을 그대로 흡수
83%
두 연료가 전체 공급의 대부분을 차지합니다.
VLSFO와 MGO의 특성을 아는 것이 곧 연료 관리입니다.
출처: Viswa Group, Global Fuel Characteristics 2024 · 2025 (공급 비중 기준)
Notes: 2025년 들어 VLSFO는 줄고 MGO가 늘었습니다. 두 연료를 합치면 83%입니다. 뒤에서 다루겠지만 MGO가 늘었다고 안심할 일은 아닙니다 — 슬라이드 8에서 확인합니다.

## Slide 3
02 착시
합격증은 안전을 보증하지 않는다
Classified as Internal - This content is proprietary information intended for employees and partners only.
03
ON PAPER
4.8%
2025년 VLSFO 규격 부적합률
2024년 4.3% → 2025년 4.8%
숫자만 보면 20척 중 1척.
「대체로 문제없다」는 인상을 줍니다.
그런데 실제 손상은 계속 발생합니다
WHAT GC-MS ACTUALLY FOUND
ISO 8217 항목은 전부 정상, 정밀 분석에서만 잡힌 오염
ARA
2024.12~2025.1
산가 전량 1.5 초과 (항구 평균 0.6) · Ca 50~130 ppm (평균 13 ppm)
7척 — 연료펌프 · 정유기
Istanbul
2025.4
스티렌 · DCPD 10,000 ppm 초과 · 유리지방산 1,000 ppm 초과
5척 — 주기 · 발전기 연료펌프
New Orleans
2025.4
총 산성분 4,300 ppm · 인(P) 75~90 ppm
플런저 침식부식 · 강재 부식
New Orleans
2025.10
칼륨(K) 100~250 ppm · 알코올 4 wt% 초과
4척 — 터보차저 파울링
“ ISO 8217은 「인도 시점」의 품질을 정의할 뿐, 「엔진 입구」에서 요구되는 품질을 정의하지 않습니다. ”
출처: Viswa Group 2025 (항구별 사례) · CIMAC Guideline 2024 §2
Notes: 핵심 슬라이드입니다. 부적합률 4.8%는 'ISO 8217 항목' 기준입니다. 네 항구 사례 모두 ISO 항목은 정상이었고, GC-MS 정밀 분석에서만 오염이 잡혔습니다. 즉 시험성적서가 깨끗하다는 것이 연료가 깨끗하다는 뜻은 아닙니다.

## Slide 4
03 원인 ①
연료는 더 무거워지고 있다
Classified as Internal - This content is proprietary information intended for employees and partners only.
04
VISCOSITY
점도 @50°C
2024
155
2025
172 cSt
분리 온도를 더 높여야 함
DENSITY
밀도 @15°C
2024
947
2025
951 kg/m³
물 · 고형분 분리가 더 어려움
MCR
잔류탄소분
2024
6.25
2025
6.61 %
연소 후 퇴적물 증가
AL + SI
촉매 미분 평균
2024
18
2025
21 ppm
마모성 입자 부하 상승
“ 점도가 오르면 분리 온도를 더 올려야 합니다. 그런데 VLSFO는 과열되면 오히려 불안정해집니다. ”
출처: Viswa Group 2024 · 2025, VLSFO 전 세계 평균 (Table 1) · CIMAC Guideline 2024 §7.2
Notes: 네 항목 모두 한 해 사이에 나빠졌습니다. 중요한 건 상충 관계입니다 — 점도가 높아져 분리 온도를 올려야 하는데, CIMAC은 VLSFO가 열에 민감해서 장시간 고온 노출 시 불안정해진다고 경고합니다. 분리기 운전이 그만큼 좁은 창에서 이뤄져야 합니다.

## Slide 5
04 원인 ②
60 ppm 합격, 15 ppm 필요
Classified as Internal - This content is proprietary information intended for employees and partners only.
05
AS DELIVERED
인도 시점 규격
60 ppm
ISO 8217:2024 상한
(저점도 등급은 40~50 ppm)
▶
AS SUPPLIED
실제 공급 최대값
483 ppm
유럽 · ARA 실측 최대
규격 상한의 8배
▶
AT ENGINE INLET
엔진 입구 요구치
7~15 ppm
다수 OEM 권장 상한
CIMAC Guideline §6.3
촉매 미분(Al+Si)은 모스 경도 8의 세라믹 입자입니다. 2행정 라이너 · 피스톤링 · 링그루브 마모와 스커핑, 4행정 분사노즐 마모 → 불완전 연소 → 터보차저 퇴적으로 이어집니다.
“ 기준점은 벙커 매니폴드가 아니라 엔진 입구에 있습니다. 규격 합격은 출발점일 뿐입니다. ”
출처: CIMAC Guideline 2024 §6.3 · §14 (엔진 입구 목표: 점도 2~20 cSt, Al+Si 15 ppm 미만, 수분 0.3% V/V 미만) · Viswa Group 2025
Notes: 이 슬라이드가 Section 01 전체의 논리 축입니다. 세 숫자가 각각 다른 지점을 가리킵니다 — 규격은 인도 시점, 실측은 공급 현실, 그리고 OEM이 실제로 요구하는 건 엔진 입구 7~15ppm입니다. 그 간극을 메우는 것이 본선의 연료 처리 시스템입니다.

## Slide 6
05 원인 ③
벙커링 당일 합격, 두 달 뒤 불합격
Classified as Internal - This content is proprietary information intended for employees and partners only.
06
샘플 | 벙커링 당일 | 문제 발생 시 | 경과 기간 | 판정
VLSFO 01 | 0.08% | 0.29% | 5 개월 | 합격 → 불합격
VLSFO 02 | 0.05% | 0.40% | 2 개월 | 합격 → 불합격
VLSFO 03 | 0.03% | 0.10% | 1 개월 | 합격 → 불합격
VLSFO 05 | 0.04% | 0.30% | 2 개월 | 합격 → 불합격
샘플
벙커링 당일
문제 발생 시
경과 기간
판정
ISO 8217 TOTAL SEDIMENT LIMIT 0.10%
전 샘플이 벙커링 당일 규격을 통과했습니다.
왜 중요한가
시험성적서는 「그날」의 상태입니다.
VLSFO는 저장 중에도 계속 변합니다.
슬러징의 4대 원인
① 초기 침전물 과다
② 시간 경과에 따른 열화
③ 블렌드 간 불호환
④ 오염물 혼입
VLSFO는 HSFO보다 열화에 취약하고 저장 수명이 짧습니다.
“ TSP · TSA 시험 결과는 VLSFO의 장기 안정성을 보증하지 않습니다. ”
출처: Viswa Group 2025, Table 3 (실제 문제 사례 샘플) · CIMAC Congress 2023, Paper No. 131
Notes: Section 01에서 가장 강한 카드입니다. 네 샘플 모두 벙커링 당일에는 ISO 한계 0.10% 아래였습니다. 그런데 1~5개월 뒤 최대 0.40%까지 올라갔습니다. 즉 '받을 때 합격'이 '쓸 때 안전'을 뜻하지 않습니다. 이것이 저장·관리가 시험성적서만큼 중요한 이유입니다.

## Slide 7
06 현상
문제는 결국 정유기에서 터진다
Classified as Internal - This content is proprietary information intended for employees and partners only.
07
Chart: 
| 정유기 막힘 | 정유기 + 필터 | 필터 막힘 | 펌프 고착 | 기타
VLSFO 운항 이슈 | 40 | 21 | 9 | 1 | 29
71%
정유기·필터
WHAT IT MEANS ON BOARD
연료 문제는 엔진이 아니라 정화 장비에서 먼저 나타납니다
40%
정유기 막힘
슬러지 부하가 분리 능력을 초과. 심하면 보울 손상까지
21%
정유기 + 필터 동시
이미 불안정해진 연료가 계통 전체를 막는 단계
9%
필터 막힘
왁스 석출 또는 응집된 아스팔텐
1%
연료펌프 고착
가장 늦게, 가장 비싸게 드러나는 증상
“ 2025년 보고된 VLSFO 문제의 70%가 정유기 슬러징과 필터 막힘이었습니다. ”
출처: Viswa Group 2025, Figure 12 (VLSFO 운항 이슈 분포)
Notes: 정유기와 필터는 연료 상태를 가장 먼저 알려주는 지표입니다. 슬러지 배출량이 늘거나 필터 차압이 빨리 오르면 그 자체가 경고 신호입니다. 엔진에서 증상이 보일 때는 이미 늦습니다.

## Slide 8
07 사각지대
MGO는 안전지대가 아니다
Classified as Internal - This content is proprietary information intended for employees and partners only.
08
FILTER CHOKING
필터 막힘
67%
MGO 운항 이슈 중 최다.
오염물 혼입 또는 왁스 석출이 원인
FLASH POINT
인화점 미달
28%
MGO 부적합 항목 2위.
품질이 아니라 화재 안전 문제
BIO-MGO
바이오 혼합 MGO
19%
일반 MGO 부적합률 3.0%의 6배.
BDN 표기와 실제 FAME 함량 불일치
MGO 부적합 항목 구성 유동점 31% · 인화점 28% · 황분 12% · 외관 9% · 수분 7% · 점도 6% · 총침전물 3% · 회분 2% · 윤활성 2%
“ MGO 공급이 늘었다고 안심할 수 없습니다. 인화점 미달은 품질 문제가 아니라 안전 문제입니다. ”
출처: Viswa Group 2025, Figure 9 · Figure 16 (MGO 부적합 항목 및 운항 이슈 분포)
Notes: MGO는 '깨끗한 연료'라는 인식이 있지만 운항 이슈의 67%가 필터 막힘입니다. 특히 인화점 미달 28%는 MARPOL·SOLAS상 60°C 최저 기준과 직결되는 안전 항목입니다. 바이오 혼합 MGO는 부적합률이 일반 MGO의 6배입니다.

## Slide 9
08 경계
원심분리기가 하는 일, 하지 못하는 일
Classified as Internal - This content is proprietary information intended for employees and partners only.
09
WITHIN THE SCOPE OF FUEL CLEANING
기계적 정화로 처리되는 영역
촉매 미분 (Al+Si)
CIMAC: 효율적인 정화 시스템이 유일하게 효과적인 방법
수분 (담수 · 해수)
엔진 입구 0.3% V/V 미만 유지
침전물 · 응집 슬러지
충분히 큰 입자로 응집된 경우에 한함
단, CFR 규격 · 분리 온도 · 유량이 모두 맞을 때에 한합니다.
OUTSIDE THE SCOPE OF FUEL CLEANING
기계적 정화로 처리되지 않는 영역
화학 오염물
CNSL · 유리지방산 · 스티렌 · 알코올 — 용해되어 있어 분리 불가
시간 경과 안정성 열화
저장 중 진행. 받을 때의 시험 결과로는 예측되지 않음
블렌드 간 불호환
혼합 자체가 원인. CIMAC은 서로 다른 연료의 혼합을 권하지 않음
→ Section 02 에서 다룹니다
“ 일상 분석으로 검출되지 않는 유해 물질은 어떤 연료 정화 시스템의 처리 범위 밖에 있습니다. ”
출처: CIMAC Guideline 2024 §6.3 · §6.4 · §7.2 — 인용문은 §6.4 원문
Notes: Section 01의 결론입니다. 분리기를 잘 돌리는 것은 필수지만, 분리기가 손댈 수 없는 영역이 분명히 존재한다는 것을 CIMAC이 직접 명시하고 있습니다. Section 02는 바로 이 영역을 다룹니다 — 분리기의 대체가 아니라, 분리기가 닿지 못하는 구간에 대한 보완입니다.